Щебень из осадочных пород песчаника ГОСТ 8267-93

| Наименование продукции | Щебень фракции 5-20 М-600-800 | Щебень фракции 20-40 М-800 | Щебень фракции 40-70 М-800-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер фракции щебня или камня (мм) | 5-20 | 20-40 | 40-70 |
| Марка прочности при сжатии в цилиндре | 600-800 | 800 | 800-1000 |
| по морозостойкости | 300 | 300 | 300 |
| Количество пылевидных частиц % | 1,8 | 1,6 | 1,2 |
| Зерен пластинчатых и игловатых форм % | 39 | до 16 | до 7,1 |
| глины в комках: | нет | нет | нет |
| органических примесей: | нет | нет | нет |
| Объемно-насыпной вес т/куб | 1,23 | 1,26 | 1,3 |
| Водопоглощение | 2 | 1,4 | 0,8 |
| ГОСТ, технические условия | 8267-93 |
| ГОСТ, методы испытаний | 8269-97 |

05.10.2009 на щебень получен СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU.СЛ30.Н00165

Бутовый камень из осадочных пород песчаника ТУ 5711-002-57502141-2006, взамен ГОСТ 22132-76

| бутовый камень | фр.80-150 | фр.150-350 | фр.150-500 |
| --- | --- | --- | --- |

Марка прочности в водонасыщенном состоянии - 1000; Объемно-насыпной вес т/куб - 1,4-1,5; Водопоглощение - 0,52

Показатели радиационного контроля

| №№ проб | Удельная активность, Бк - кг | Аэфф, Бк - кг |
| --- | --- | --- |
|  | радий - 226 | торий - 232 | калий - 40 |  |
| 1-140 | 3.2-16.8 | 0.0-50.8 | 64.8-764 | 5.5-153.0 |
| Среднее | 16,4 | 13,1 | 254,9 | 55,4 |

05.10.2009 на бутовый камень получен СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU.СЛ30.Н00164