| ООО «ТоргПласт» Юр.адрес: 620137 г.Екатеринбург ул. Данилы Зверева д.31 литер 3 тел/факс: (343) 27-000-91 27-000-93, 27-000-84 8-922-295-76-36 Николай Максимович |  |  |
| --- | --- | --- |

Прайс-лист на продукцию завода ТоргПласт

25.02.2011

• Пенополистирол листовой ПСБ-С торговой марки «ТЕПЛОПЕН»

| Наименование, марка | 15т | 25т | 25 | 25Фт | 35т | 35 | 50т | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная документация | ТУ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| Предел прочности при статическом изгибе, не менее МПа | 0,06 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
| Теплопроводность при (298±1)К,λ25, не более | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,041 | 0,040 |
| Цена,руб./м3 |  | 850 | 1120 | 1380 | 1430 | 1770 | 2110 | 2650 | 2990 |

• Пенополистирол  формованный  «Комфорт»

| Наименование, марка | ПУТ-25 | ПУТ-35 | ПУТ-50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие, не менее МПа | 0,20 | 0,22 | 0,25 |  |
| Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,23 | 0,36 | 0,50 |  |
| Теплопроводность при (298±1)К,λ25, не более | 0,032 | 0,031 | 0,035 |  |
| Цена с НДС, руб/м3 | 2000 | 2900 | 3700 |  |

Удобный формат плиты 500 х 900 мм, толщина: 50/70/100/120/150 мм

• Теплоизоляция для труб (скорлупа) с продольным замком

| Наименование показателя | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, | не менее 0,08 |  |
| Предел прочности при изгибе, МПа | не менее 0,16 |  |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)ºС,Вт/(м·К) | Не более 0,041 |  |
| Диаметр трубы (мм) при толщине стенки 50мм | 57 | 108 | 110 | 159 |
| Цена с НДС, руб/м3 | 65 | 115 | 120 | 165 |

Принимаем заказы на изготовление изделий из пенополистирола: элементы декорирования фасадов зданий, упаковка, продукция для рекламных компаний – буквы, логотипы, макеты и т.д.

Производим крошку гранулированную пенополистирольную от 890 руб/куб (в мешках по 0,5 куб.м плотность соответствует ПСБ 15 т)

Николай Максимович 8-922-295-76-36