## 630005, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 42,  ИНН 5406686446, КПП 540601001,

## р/с 40702810200000021166 в  ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь», г. Новосибирск,

## БИК 045004897, к/с 30101810600000000897, ОКПО 30751927, ОКВЭД 51.52.

## т/ф.: (383) 201-57-02, 201-57-07  E-mail: tor@stkprom.ru

Наше  предприятие  занимается изготовлением  поковок углеродистых, низколегированных и среднелегированных марок сталей различной конфигурации (валы, плиты, диски, кубики, раскатные кольца, муфты) и групп сложности (до V группы) весом до 15000 кг.  по чертежам Заказчика, с возможностью предварительной механической обработки и УЗК.

ПРЕССОВЫЕ ПОКОВКИ

ВАЛЫ       диаметр до 700 мм                                                    ПЛИТЫ         толщина от 120 мм

длина до 8000 мм                                                                      ширина  до 1000 мм

вес  до 15000 кг                                                                          длина до 5000 мм

вес до 6500 кг

ДИСКИ    диаметр до 2500 мм                                                  КУБИКИ      вес до 6500 кг

Высота до 700 мм

вес до 7000 кг

РАСКАТНЫЕ      диаметр до 2500 мм                                     МУФТЫ       диаметр до 2000 мм

КОЛЬЦА               высота до 700 мм                                                           высота до 700 мм

вес до 7000 кг                                                                 вес до 7000 кг

МАРКИ СТАЛИ:

углеродистые: 20, 35, 45, 50;

низколегированные: 20Х, 40Х, 50Х, 35ХМ, 38ХМА, 20ХН, 40ХН, 50ХН, 09Г2С, 50Г,65Г, 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ, 9Х1, 9Х2, 9ХС, 40ХС, 7Х3, 20Х13, 40Х13;

среднелегированные: 30ХГСА, 40ХГСА, 10ХСНД, 5ХНМ, 20ХН4ФА, 20Х2Н4А, 38Х2Н2МА, 34ХН3МА, 38ХН3МФА, 35ХМФА, 40ХМФА, Х12МФ,12Х1МФ, 9Х2МФ, 38ХГН, 34ХН1МА, 6ХВ2С, 40ХН2МА, 5ХНВ, 55ХН2Ф, 25Х1М1Ф, 25ХН1Ф, 20ХН3А, 4Х5МФС, 4Х5В2ФС;

нержавеющие: 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т.

Рассматриваются возможности изготовления других марок сталей.

Возможна поставка слитков 5; 7; 10 т. данных марок сталей.

Наше предприятие имеет возможность полного изготовления деталей, любой сложности, по чертежам Заказчика.

Выполняем стальное и точное литье различных групп сложности.

Вся продукция сертифицирована и изготавливается в соответствии с государственными отраслевыми стандартами.

С уважением,

менеджер по продажам                                                             Торчевский А. И.

Торчевский Алексей Игоревич

т.:  8-923-153-40-40

ф.: (383) 201-57-07; E-mail: tor@stkprom.ru

ICQ: 423377973