Общество с ограниченной ответственностью

«Современные технологии строительства»

662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал 1,  строение 12

тел./факс (39151) 6-10-75, тел. 5-85-10, 8-902-925-85-10, 8-953-594-77-74, WWW.СТС24.РФ , E-mail: sovtehstroi@mail.ru

ИНН/КПП:  2443039554 / 244301001, ОГРН: 1112443001065

Расчетный счет: 40702810001130000362, Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск

Корр. Счет: 30101810700000000853, БИК 040407853

Теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана  для изоляции трубопроводов с температурой теплоносителя до +130С

| Диаметр трубы, мм | Толщина изоляции, мм | Цена скорлупы, руб/п.м с НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Без покрытия (БП) | Армофол-Экстра (АЭ) | Стеклопластик (СПл) | Фольма-ткань (ФС) |
| 32 | 30 | 142 | 168 | 170 | 177 |
| 45 | 30 | 148 | 174 | 177 | 184 |
| 57 | 30 | 151 | 177 | 180 | 185 |
| 76 | 30 | 167 | 187 | 191 | 203 |
| 89 | 30 | 190 | 226 | 230 | 243 |
| 89 | 40 | 248 | 287 | 291 | 306 |
| 108/114 | 30 | 215 | 262 | 267 | 284 |
| 108/114 | 40 | 283 | 313 | 318 | 333 |
| 133 | 40 | 305 | 346 | 351 | 368 |
| 159 | 40 | 356 | 387 | 393 | 411 |
| 219 | 40 | 437 | 508 | 514 | 535 |
| 273 | 40 | 518 | 585 | 592 | 615 |
| 325 | 40 | 601 | 678 | 686 | 712 |
| 377 | 40 | 688 | 768 | 778 | 802 |
| 426 | 50 | 975 | 1064 | 1075 | 1110 |
| 530 | 50 | 1205 | 1296 | 1310 | 1350 |
| 630 | 50 | 1407 | 1542 | 1559 | 1605 |
| 720 | 50 | 1615 | 1729 | 1749 | 1802 |
| 820 | 50 | 1800 | 1968 | 1990 | 2047 |
| 920 | 50 | 2003 | 2184 | 2213 | 2275 |
| 1020 | 50 | 2205 | 2380 | 2412 | 2480 |
| 1220 | 50 | 2610 | 2845 | 2880 | 2930 |

Цена указана в руб. за 1п.м скорлупы с учетом НДС 18%

Длина скорлупы 1000мм, Теплопроводность не более 0,030 Вт/м К

Кажущаяся плотность ППУ не менее 50 кг/м3