# Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь

# «Гидротэкс-Ш»

Шовный

( БЕЗУСАДОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ  ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ШВОВ В   КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ РАБОТАМ

Безусадочная  гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды (для заделки  стыков примыкания и стабилизированных швов в бетонных, железобетонных и каменных  конструкциях).

РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь ТМ «Гидротэкс-Ш» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред.  Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Ш»,  используется  для ремонта,   заделки стыков примыкания и стабилизированных швов в  конструкциях, при  подготовке их поверхности  к производству гидроизоляционных работ. Рекомендуется применять совместно с основными модификациями (ТМ «Гидротэкс-В»; ТМ «Гидротэкс-У»; ТМ «Гидротэкс-К»; ТМ «Гидротэкс-Л»).  Не рекомендуется применять для заделки деформационных и температурных швов.

Область применения: Является вспомогательной модификацией и применяется в период подготовки поверхностей конструкций к производству гидроизоляционных работ. При устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).

## ДОСТОИНСТВА

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Ш» устойчив к воздействию гидростатического давления.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Ш» воздухопроницаем.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Ш» безусадочная, ее затвердевший раствор не требует дополнительного ухода.

- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью конструкций.

- Экологически чист.

- Химические составляющие, проникая в капиллярные поры бетона, герметизируют (кольматирует) их.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Ш» обладает  высокими прочностными характеристиками.

- Сухая гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Ш» затворяется обычной водопроводной водой.

- Подготовка, разделка швов и стыков в конструкциях не требует от производителя гидроизоляционных работ специальных знаний.

- Время выработки готовой к применению гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Ш» составляет более 1,5-2 часов.

- Оборудование легко очищается водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- На цементной основе.

- Не содержит растворителей.

- Сухая гидроизоляционная смесь  разрешена для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

- Огнебезопасна.

## ОПИСАНИЕ

- Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь ТМ «Гидротэкс-Ш» представляет собой смесь портландцементов, заполнителя и комплексных химических добавок.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Условия эксплуатации | -40…+90.° С. |
| --- | --- |
| Водонепроницаемость затвердевшего раствора на «отрыв» при заполнении шва 2×2 см. не менее | 1,0 МПа (10 атм.) |
| Водонепроницаемость затвердевшего раствора на «прижим» при заполнении шва 2×2 см. не менее | 1,0МПа (10 атм.) |
| Предел прочности при изгибе, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 6 МПа (60 кгс/ см.2) |
| Предел прочности при сжатии, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 30 МПа (300 кгс/см.2) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 28 суток | 2,1 МПа (21 кгс/см.2) |
| Морозостойкость затвердевшего раствора не менее | 300 циклов |

Температура окружающей среды при нанесении, готовой к применению гидроизоляционной смеси не менее: +50.С.

## РАСХОД

- Расход составляет 0,9-1,0 кг/мп, (в пересчете на сухую гидроизоляционную смесь) при  штрабе 2×2 см. Расход зависит от качества подготовки и разделки стыков примыкания и швов в конструкциях.

## УПАКОВКА

- Полимерное ведро весом 15 кг. Полипропиленовый мешок весом 25 кг.

## ВНЕШНИЙ ВИД

## Сухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Расшивка и разделка швов, примыканий, вводов коммуникаций, технологических отверстий, поверхностных дефектов

- Расшивка и разделка: Вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, швы примыкания: пол – стена; потолок – стена, расшиваются на глубину не менее  20 мм. Раскрытие швов производится под прямым углом до боковых граней конструкций, но не менее 20 мм, (устройство штрабы 20×20 мм, по всей длине шва). Швы кирпичной кладки расшиваются на глубину не менее 5 мм. Вводы коммуникаций разделываются  под прямым углом на глубину не менее 50-70 мм. Шириной от края гильзы не менее 50 мм. (устройство штрабы  по всей длине окружности). Из тела конструкции удаляются все инородные включения (торчащая арматура, закладные детали от использованной опалубки и т.д.) и разделываются под прямым углом на глубину не менее 20 мм. Произвести очистку разделанных мест. Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

Приготовление готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Ш»

- Для приготовления  гидроизоляционной  смеси  готовой к применению: Из упаковки в  удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Ш», в количестве  необходимом для  ее выработки в течение 1,5-2 часов.

- Сухую гидроизоляционную  смесь:  Затворить водой комнатной температуры(18-200С.) в количестве 16% от ее веса (2,4 л. воды на 15кг. сухой смеси) и размешать вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 5-7 минут, сделать 5 минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5-7 минут до получения однородной пластичной смеси.

- Гидроизоляционная смесь:  Готова к применению для производства гидроизоляционных работ, если она однородна, пластична.

- В процессе работы:  Необходимо  производить дополнительное перемешивание, готовой к применению гидроизоляционной смеси, без добавления воды.

Заделка расшитых и разделанных мест (швов, примыканий, вводов  коммуникаций, технологических отверстий, поверхностных дефектов) в конструкциях готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш» и уход за ней

- Заделка расшитых и разделанных мест в конструкциях: Расшитые и разделанные места (швов, примыканий, вводов коммуникаций, технологические отверстия) в конструкциях. А также поверхностные дефекты (каверны глубиной более 20мм., трещины и т.д.). Заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш» на всю глубину. Прямые и острые углы примыканий выполнять в виде выкружек.

- За исключением случая: Применения в жарком и сухом климате, затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Ш», не требует специального ухода. В экстремальных условиях (высокая температура, выветривание, прямые солнечные лучи, и т.д.), когда происходит активное испарение влаги: Необходимо не допустить высыхания затвердевшего раствора в течение 3-х суток. В качестве возможных обеспечивающих мер, могут быть рекомендованы, такие средства как: орошение водой, укрывание его материалами, препятствующим активному испарению.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется использовать для заделки деформационных, температурных швов. Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через трое суток, после выполнения работ по заделке расшитых и разделанных мест в конструкциях.

Техника безопасности

- Работы по устройству гидроизоляции: Производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой и обратиться к врачу.

Правила хранения

- Сухие дисперсные строительные  гидроизоляционные  проникающие капиллярные смеси ТМ «Гидротэкс-Ш»: Хранить в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. При температуре окружающей среды выше +300С следует защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей. При хранении упаковки укладывают (устанавливают) на деревянные поддоны на расстоянии 15см. от пола в ряды не более 8 рядов (мешки) и 3 рядов (ведра). При складировании на большую высоту предусматривать мероприятия, предотвращающие разрыв (разлом) упаковки. Поддоны с упаковкой должны быть укрыты плотной полимерной пленкой на весь период хранения.

Срок годности

- Гарантийный срок хранения: Гарантийный срок хранения сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс-Ш», при соблюдении правил хранения, составляет 12 месяцев в упаковке из полипропиленовых мешков и 18 месяцев в упаковке из полимерных ведер.

Внимание

- Несоблюдение: Положений инструкции, Технологического Регламента на производство работ при устройстве гидроизоляции с применением сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс» (подготовки поверхности, приготовление гидроизоляционной смеси готовой к применению и т.п.) может привести к изменению заявленных характеристик.

- Работы по устройству гидроизоляции производить при температуре окружающей среды не ниже +5° С.