# Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь

«Гидротэкс-У»

Универсальный

(БЕЗУСАДОЧНЫЙ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ)

Основная модификация для  поверхностной обработки конструкций    при       производстве гидроизоляционных работ

Безусадочная  гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды и воздействию агрессивных сред (для устройства внутренней  и  наружной гидроизоляции)

## РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь ТМ «Гидротэкс-У» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред.  Она рекомендована к применению для устройства и восстановления гидроизоляции при отсутствии активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод через конструкции (эффект «плачущей поверхности»). Работы по устройству или восстановлению гидроизоляции можно производить как изнутри, так и снаружи помещений. При производстве гидроизоляционных работ, готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-У» наносится на поверхность конструкций ручным способом при помощи инструментов и оборудования для штукатурных и отделочных работ. Рекомендуется применять совместно с вспомогательными модификациями (ТМ «Гидротэкс-Ш»; ТМ «Гидротэкс-Р»; ТМ «Гидротэкс-Б»).

Область применения: Является основной модификацией и применяется при устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).

## ДОСТОИНСТВА

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-У» устойчив к воздействию гидростатического давления.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-У» устойчив к воздействию агрессивных  сред.

- Покрытие из затвердевшего раствора гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-У» воздухопроницаемо.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-У» безусадочная, ее затвердевший раствор не требует дополнительного ухода.

- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью конструкций.

- Обработанная поверхность конструкций легко подвергается окраске, побелке и пр.

- Экологически чист.

- Химические составляющие, проникая в капиллярные поры бетона, герметизируют (кольматирует) их.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-У» образует высокопрочное поверхностное покрытие.

- Обладает способностью «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,3 мм.

- Применение  сухих гидроизоляционных смесей ТМ «Гидротэкс-У»  значительно увеличивает межремонтные сроки эксплуатации зданий и сооружений.

- Сухая гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-У» затворяется обычной водопроводной водой.

- Подготовка  поверхности конструкций не требует от производителя гидроизоляционных работ специальных знаний.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-У» наносится на влажную поверхность конструкций.

- Оборудование легко очищается водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- На цементной основе.

- Не содержит растворителей.

- Сухая гидроизоляционная смесь разрешена для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

- Огнебезопасна.

## ОПИСАНИЕ

- Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь ТМ «Гидротэкс-У» представляет собой смесь портландцементов, заполнителя и комплексных химических добавок.

| ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1 |
| --- |
| Условия эксплуатации | -40…+90.° С |
| Водонепроницаемость на «отрыв» не менее | 1,0 МПа (10 атм.) |
| Водонепроницаемость на «прижим» не менее | 1,2 МПа (12 атм.) |
| Предел прочности при изгибе, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 6 МПа (60 кгс/см2.) |
| Предел прочности при сжатии, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 30 МПа (300 кгс/см2.) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 7 суток | 1,5 МПа (15 кгс/см2.) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 28 суток | 2,1 МПа (21кгс/см2.) |
| Морозостойкость затвердевшего раствора не менее | 300 циклов |
| Коэффициент химической стойкости (К. х.с.) затвердевшего раствора: |
| Для солей и оснований | 0,8 (высокостойкий) |
| Для хлористых солей | 0,8 (высокостойкий) |
| Для растворителей | 0,8 (высокостойкий) |
| Для нефтепродуктов | 0,8 (высокостойкий) |
| Температура окружающей среды при нанесении готовой к применению гидроизоляционной смеси, не менее: +50.С. |  |

## РАСХОД

- Расход составляет 2,0-3,0 кг (в пересчете на сухую гидроизоляционную смесь) на 1м2 поверхности. Расход зависит от качества подготовки поверхности.

## УПАКОВКА

- Полипропиленовый мешок весом 25 кг.  Полимерное ведро весом 8; 15 кг.

## ВНЕШНИЙ ВИД

## Сухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций к производству гидроизоляционных работ

- Первичная очистка поверхности конструкций: Поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций очищаются от поверхностной пленки цементного камня, штукатурки, краски, масел, различных защитных слоев и прочее, вручную (стальными щетками) или механизированным способом (при помощи перфоратора, электродрели, пескоструйным аппаратом или водоструйным  аппаратом  высокого давления). До структурно прочного основания. Первичная очистка поверхности конструкций позволяет выявить не видимые ранее дефекты (трещины, каверны, напорные течи и т.д.).

Внимание: подготовку необходимо производить как на старых, так и на новых поверхностях.

- Расшивка и разделка: Вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, швы примыкания: пол – стена; потолок – стена, расшиваются на глубину не менее  20 мм. Раскрытие швов производится под прямым углом до боковых граней конструкций, но не менее 20 мм, (устройство штрабы 20×20 мм, по всей длине шва). Швы кирпичной кладки расшиваются на глубину не менее 5 мм. Вводы коммуникаций разделываются  под прямым углом на глубину не менее 50-70 мм. Шириной от края гильзы не менее 50 мм. (устройство штрабы  по всей длине окружности). Из тела конструкции удаляются все инородные включения (торчащая арматура, закладные детали от использованной опалубки и т.д.) и разделываются под прямым углом на глубину не менее 20 мм. Произвести очистку разделанных мест. Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

- Разделка мест напорных течей и устройство дренажа: Перед  нанесением  готовой  к  применению  гидроизоляционной  смеси «Гидротэкс-У», необходимо определить места напорных течей, свищей и произвести их разделку. При помощи устройства дренажа  понизить давление напорной воды (смотреть инструкцию по применению сухой гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б»).

- Финишная очистка поверхности конструкций: Производится водоструйными машинами высокого давления (ВСМ Б3; А3; А5; Д5) или водопроводной водой из шланга (при отсутствии водоструйных машин), с целью удаления остатков очистки, обеспыливания, предварительного насыщения поверхности конструкций водой.

- Заделка расшитых и разделанных мест в конструкциях: Расшитые и разделанные места (швов, примыканий, вводов коммуникаций, технологические отверстия) в конструкциях. А также поверхностные дефекты (каверны глубиной более 20мм., трещины и т.д.). Заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш» (см. инструкцию по применению) на всю глубину. Прямые и острые углы примыканий выполнять в виде выкружек.

- Заделка разделанных и подготовленных мест напорных течей: Заделать места напорных течей готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Б» (см. инструкцию по применению).

- Выравнивание поверхности: Производить готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Р» (см. инструкцию по применению).  При выравнивании поверхности, каверны глубиной менее 20мм. Заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью на всю глубину. Произвести выравнивание поверхности полутерком.

- Основным условием подготовленной поверхности конструкций является структурно прочное основание, открытые капиллярные поры бетона.

- Поверхность конструкций считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажена.

- Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через трое суток, после выполнения работ по подготовке поверхности конструкций.

Приготовление готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-У»

- Для приготовления  гидроизоляционной  смеси  готовой к применению: Из упаковки в  удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь «Гидротэкс-У» (из расчета 2,0-3,0 кг. сухой смеси на м.2 ровной поверхности), в количестве  необходимом для  ее выработки в течение 40-60мин.

- Сухую гидроизоляционную  смесь:  Затворить водой комнатной температуры (18-200С.) в количестве 18% от ее веса (4,5л. воды на 25кг. сухой смеси) и размешать вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 5-7 минут, сделать 5 минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5-7 минут до получения однородной пластичной смеси.

- Гидроизоляционная смесь: Готова к применению для производства гидроизоляционных работ, если она однородна, пластична.

- В процессе работы: Необходимо  производить дополнительное перемешивание, готовой к применению гидроизоляционной смеси, без добавления воды.

Нанесение готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-У» на поверхность конструкций и уход за ней

- На предварительно подготовленную к производству гидроизоляционных работ  поверхность конструкций: Нанести при помощи шпателя, готовую к применению гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-У», толщиной не менее 2-3мм., заполняя ей  раковины и трещины на всю глубину.

- При гидроизоляционных, ремонтно-восстановительных, облицовочных и др. работах: Толщина слоя наносимой или укладываемой готовой к применению гидроизоляционной смеси должна быть технологически необходимой для данного вида работ, но не менее 2-3 мм.

- За исключением случая: Применения  в жарком и сухом климате, затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-У» не требует специального ухода. В экстремальных условиях (высокая температура, выветривание, прямые солнечные лучи, и т.д.), когда происходит активное испарение влаги: Необходимо не допустить высыхания затвердевшего раствора в течение 3-х суток. В качестве возможных обеспечивающих мер, могут быть рекомендованы, такие средства как: орошение водой, укрывание его материалами, препятствующим активному испарению.

- Перед производством: Отделочных работ (окраска, побелка, оклейка обоями и т.д.) поверхность промыть 5% раствором уксусной кислоты, затем водопроводной водой.

Техника безопасности

- Работы по устройству гидроизоляции: Производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой и обратиться к врачу.

Правила хранения

- Сухие дисперсные строительные  гидроизоляционные  проникающие капиллярные смеси ТМ «Гидротэкс-У»: Хранить в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. При температуре окружающей среды выше +300С следует защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей. При хранении упаковки укладывают (устанавливают) на деревянные поддоны на расстоянии 15см. от пола в ряды не более 8 рядов (мешки) и 4 рядов (ведра). При складировании на большую высоту предусматривать мероприятия, предотвращающие разрыв (разлом) упаковки. Поддоны с упаковкой должны быть укрыты плотной полимерной пленкой на весь период хранения.

Срок годности

- Гарантийный срок хранения: Гарантийный срок хранения сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс-У», при соблюдении правил хранения, составляет 12 месяцев в упаковке из полипропиленовых мешков и 18 месяцев в упаковке из полимерных ведер.

Внимание

- Несоблюдение: Положений инструкции, Технологического Регламента на производство работ при устройстве гидроизоляции с применением сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс» (подготовки поверхности, приготовление гидроизоляционной смеси готовой к применению и т.п.) может привести к изменению заявленных характеристик.

- Работы по устройству гидроизоляции производить при температуре окружающей среды не ниже +5° С.