# Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь

Гидротэкс-Л                             Эластичный

(ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ      МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ)

Основная модификация для поверхностной обработки конструкций при производстве гидроизоляционных работ

Эластичная однокомпонентная  безусадочная гидроизоляция с высоким сопротивлением  гидростатическому давлению воды и воздействию  агрессивных сред (для устройства внутренней и наружной гидроизоляции  механизированным  способом)

## РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь ТМ «Гидротэкс-Л» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред.  Она рекомендована к применению для устройства и восстановления гидроизоляции при отсутствии  активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод через конструкции (эффект «плачущей поверхности»). Работы по устройству или восстановлению гидроизоляции можно производить как изнутри, так и снаружи помещений. При производстве гидроизоляционных работ, готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Л» наносится на поверхность конструкций ручным или механизированным способами при помощи инструментов и оборудования для штукатурных и отделочных работ. Рекомендуется применять совместно с вспомогательными модификациями (ТМ «Гидротэкс-Ш»; ТМ «Гидротэкс-Р»; ТМ «Гидротэкс-Б»).

Область применения: Является основной модификацией и применяется при устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального). В тех случаях, когда конструкции подвергаются воздействию динамических, вибрационных нагрузок.

## ДОСТОИНСТВА

- Эластичное цементно-полимерное покрытие  гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Л» устойчиво  к воздействию гидростатического давления.

- Эластичное цементно-полимерное покрытие  гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Л» устойчиво к воздействию агрессивных  сред.

- Эластичное цементно-полимерное покрытие  гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Л» частично воздухопроницаемо.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Л» безусадочная, ее покрытие не требует дополнительного ухода.

- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью конструкций.

- Обработанная поверхность конструкций легко подвергается окраске красителями на полимерной основе.

- Экологически чист.

- Химические составляющие, проникая в капиллярные поры бетона, герметизируют (кольматируют) их.

- Эластичное цементно-полимерное покрытие  гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Л» образует высокопрочное эластичное поверхностное покрытие.

- Сухая гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Л» затворяется обычной водопроводной водой.

- Применение  сухих гидроизоляционных смесей ТМ «Гидротэкс-Л»  значительно увеличивает межремонтные сроки эксплуатации зданий и сооружений.

- Подготовка  поверхности конструкций не требует от производителя гидроизоляционных работ специальных знаний.

- Нанесение готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Л», производится механизировано при помощи аппарата для отделочных покрытий «GRACORTX 1500» или его аналога.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Л» наносится на влажную поверхность конструкций.

- Оборудование легко очищается водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- На цементной - полимерной основе.

- Не содержит растворителей.

- Сухая гидроизоляционная смесь разрешена для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

- Огнебезопасна.

## ОПИСАНИЕ

- Сухая  дисперсная  строительная  гидроизоляционная  проникающая  капиллярная  смесь ТМ «Гидротэкс-Л» представляет собой смесь портландцементов, редиспергируемых полимеров, заполнителя  и комплексных  химических добавок.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Условия эксплуатации | -40…+90.° С. |
| --- | --- |
| Водонепроницаемость на «прижим» не менее | 1,4 МПа(14 атм.) |
| Водонепроницаемость на «отрыв» не менее | 1,2 МПа (12 атм.) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия) покрытия в возрасте 7 суток | 1,8 МПа (18кгс/см.2) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия) покрытия в возрасте 28 суток | 2,3 МПа (23кгс/см.2) |
| Относительное удлинение в % не менее | 10% |
| Коэффициент химической стойкости (К. х.с.) затвердевшего раствора: |
| Для солей и оснований | 0,8(высокостойкий) |
| Для хлористых солей | 0,8(высокостойкий) |
| Для растворителей | 0,8(высокостойкий) |
| Для нефтепродуктов | 0,8(высокостойкий) |
| Температура окружающей среды при нанесении готовой к применению гидроизоляционной смеси, не менее: +50.С. |  |

## РАСХОД

- Расход составляет 0,9-1,2 кг (в пересчете на сухую гидроизоляционную смесь) на 1м2 поверхности. Расход зависит от качества подготовки поверхности.

УПАКОВКА

- Полипропиленовый мешок весом 15 кг.

ВНЕШНИЙ ВИД

## Сухая дисперсная смесь светло-серого цвета, без механических примесей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций к производству гидроизоляционных работ

- Первичная очистка поверхности конструкций: Поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций очищаются от поверхностной пленки цементного камня, штукатурки, краски, масел, различных защитных слоев и прочее, вручную (стальными щетками) или механизированным способом (при помощи перфоратора, электродрели, пескоструйным аппаратом или водоструйным  аппаратом  высокого давления). До структурно прочного основания. Первичная очистка поверхности конструкций позволяет выявить не видимые ранее дефекты (трещины, каверны, напорные течи и т.д.).

Внимание: подготовку необходимо производить как на старых, так и на новых поверхностях.

- Расшивка и разделка: Вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, швы примыкания: пол – стена; потолок – стена, расшиваются на глубину не менее  20 мм. Раскрытие швов производится под прямым углом до боковых граней конструкций, но не менее 20 мм, (устройство штрабы 20×20 мм, по всей длине шва). Швы кирпичной кладки расшиваются на глубину не менее 5 мм. Вводы коммуникаций разделываются  под прямым углом на глубину не менее 50-70 мм. Шириной от края гильзы не менее 50 мм. (устройство штрабы  по всей длине окружности). Из тела конструкции удаляются все инородные включения (торчащая арматура, закладные детали от использованной опалубки и т.д.) и разделываются под прямым углом на глубину не менее 20 мм. Произвести очистку разделанных мест. Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

- Разделка мест напорных течей и устройство дренажа: Перед  нанесением  готовой  к  применению  гидроизоляционной  смеси ТМ «Гидротэкс-Л», необходимо определить места напорных течей, свищей и произвести их разделку. При помощи устройства дренажа  понизить давление напорной воды (смотреть инструкцию по применению сухой гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б»).

- Финишная очистка поверхности конструкций: Производится водоструйными машинами высокого давления (ВСМ Б3; А3; А5; Д5) или водопроводной водой из шланга (при отсутствии водоструйных машин), с целью удаления остатков очистки, обеспыливания, предварительного насыщения поверхности конструкций водой.

- Заделка расшитых и разделанных мест в конструкциях: Расшитые и разделанные места (швов, примыканий, вводов коммуникаций, технологические отверстия) в конструкциях. А также поверхностные дефекты (каверны глубиной более 20мм., трещины и т.д.). Заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш» (см. инструкцию по применению) на всю глубину. Прямые и острые углы примыканий выполнять в виде выкружек.

- Заделка разделанных и подготовленных мест напорных течей: Заделать места напорных течей готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Б» (см. инструкцию по применению).

- Выравнивание поверхности: Производить готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Р» (см. инструкцию по применению).  При выравнивании поверхности, каверны глубиной менее 20мм. Заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью на всю глубину. Произвести выравнивание поверхности полутерком.

- Основным условием подготовленной поверхности конструкций является структурно прочное основание, открытые капиллярные поры бетона.

- Поверхность конструкций считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажена.

- Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через трое суток, после выполнения работ по подготовке поверхности конструкций.

Приготовление готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Л»

- Для приготовления  гидроизоляционной  смеси  готовой к применению: Из упаковки в  удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Л» (из расчета 0,9-1,2 кг. сухой смеси на м.2 ровной поверхности), в количестве  необходимом для  ее выработки в течение 40-60мин.

- Сухую гидроизоляционную  смесь:  Затворить водой комнатной температуры (18-200С.).  В количестве 33% от ее веса (8,25 л. воды на 25кг. сухой смеси) при ручном нанесении. И 40% от ее веса (10 л. воды на 25кг. сухой смеси) при механизированном нанесении. Размешать вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 5-7 минут. Сделать 5 минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5-7 минут до получения однородной пластичной смеси.

- Гидроизоляционная смесь: Готова к применению для производства гидроизоляционных работ, если она однородна, пластична.

- В процессе работы: Необходимо  производить дополнительное перемешивание, готовой к применению гидроизоляционной смеси, без добавления воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Емкость для смеси предварительно должна быть смочена водой. Расход раствора в пересчете на сухую смесь составляет  1,2 кг на кв. м. для нанесения 4х слоев по ровной поверхности.

Нанесение готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Л» на поверхность конструкций и уход за ней

- На предварительно подготовленную к производству гидроизоляционных работ  поверхность конструкций: Нанести готовую к применению гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Л», при помощи кисти из искусственных волокон, на насыщенную водой поверхность послойно за три-четыре раза «крест - накрест». Или механизированным способом (например, при помощи аппарата для отделочных покрытий «GRACORTX 1500») послойно за три-четыре раза. Нанесение должно быть сплошным, непрерывным.   Интервал нанесения между слоями не менее 30 минут.  Общая толщина нанесения должна быть не менее 1-1,5 мм.

- За исключением случая: Применения  в жарком и сухом климате, затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Л» не требует специального ухода. В экстремальных условиях (высокая температура, выветривание, прямые солнечные лучи, и т.д.), когда происходит активное испарение влаги: Необходимо не допустить высыхания полимеризованой смеси в течение 3-х суток. В качестве возможных обеспечивающих мер, могут быть рекомендованы, такие средства как: орошение водой, укрывание ее материалами, препятствующим активному испарению.

- Перед производством: Отделочных работ (окраска, побелка, оклейка обоями и т.д.) поверхность промыть 5% раствором уксусной кислоты, затем водопроводной водой.

Техника безопасности

- Работы по устройству гидроизоляции: Производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой и обратиться к врачу.

Правила хранения

- Сухие дисперсные строительные  гидроизоляционные  проникающие капиллярные смеси ТМ «Гидротэкс-Л»: Хранить в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. При температуре окружающей среды выше +300С следует защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей. При хранении упаковки укладывают на деревянные поддоны на расстоянии 15см. от пола в ряды не более 8 рядов. При складировании на большую высоту предусматривать мероприятия, предотвращающие разрыв (разлом) упаковки. Поддоны с упаковкой должны быть укрыты плотной полимерной пленкой на весь период хранения.

Срок годности

- Гарантийный срок хранения: Гарантийный срок хранения сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс-Л», при соблюдении правил хранения, составляет 12 месяцев в упаковке из полипропиленовых мешков и 18 месяцев в упаковке из полимерных ведер.

Внимание

- Несоблюдение:  Положений инструкции. Технологического Регламента на производство работ при устройстве гидроизоляции с применением сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс» (подготовки поверхности, приготовление гидроизоляционной смеси готовой к применению и т.п.) может привести к изменению заявленных характеристик.

- Работы по устройству гидроизоляции производить при температуре окружающей среды не ниже +5° С.