**моб. 8 775 952 61 45. 8705 296 18 23.**

**КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ.**

**МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ КЛАССА «РУКАН-5»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Основа | Вес  кг\м² | | Цена за 1 м.кв. | | | | Площадь рулона, м² | |
| Более  5 000 м² | | От 2 000 до  5 000 м² | До 2 000 м² |
| СБС-модифицированный наплавляемый материал Гибкость на брусе R=25 мм. При t=-25 С°,и  теплостойкость + 95 С°  ( Срок службы 20-25 лет, Нормируется по развесу битумного вяжущего | | | | | | | | | |
| Рукан 51 СПП – пленка с двух сторон | стеклоткань | | 3 | |  |  | 1200 | | 10 |
| Рукан 53 СКПн – посыпка темная | стеклоткань | | 4 | | 1200 | 1300 | 1400 | | 10 |
| Рукан 51 ЭПП – пленка с двух сторон | полиэстер | | 3 | |  |  |  | | 10 |

**МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ КЛАССА «РУКАН-3»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Основа | Вес  кг\м² | Цена за 1 м.кв. | | | Площадь рулона, м² | |
| Более  5 000 м² | От 2 000 до  5 000 м² | До 2 000 м² |
| СБС- модифицированный наплавляемый материал Гибкость на брусе R=25 мм. При t=-15 С°,и  теплостойкость + 90 С°  ( Срок службы 15-20 лет, Нормируется по развесу битумного вяжущего | | | | | | | |
| Рукан 31 СПП – пленка с двух сторон | стеклоткань | 3 |  |  | 1000 | | 10 |
| Рукан 33 СКПн – посыпка темная | стеклоткань | 4 | 900 | 1050 | 1150 | | 10 |

**МАТЕРИАЛЫ ЭКОНОМ КЛАССА «РУКАН-1»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | | Основа | Вес  кг\м² | | Цена за 1 м.кв. | | | | | | | Площадь рулона, м² | |
| Более  5 000 м² | | От 2 000 до  5 000 м² | | | До 2 000 м² | |
| Наплавляемый материал Гибкость на брусе R=25 мм. При t=0 С°, теплостойкость + 80 С°  (Срок службы 10-15 лет), Нормируется по развесу битумного вяжущего | | | | | | | | | | | | | |
| Рукан 11 ХПП – пленка с двух сторон | | стеклохолст | 3 | |  | |  | | | 700 | | 10 | |
| Рукан 13 ХКПн - посыпка темная | | стеклохолст | 4 | | 700 | | 750 | | | 800 | | 10 | |
| Рукан 11 СПП – пленка с двух сторон | | стеклоткань | 3 | |  | |  | | | 800 | | 10 | |
| **Рукан 13 СКПн - посыпка темная** | | **стеклоткань** | **4** | | **800** | | **900** | | | **1000** | | **10** | |
| **В стоимость м² указанной цены кровельного покрытия входит материал; выполнение работ и пр. расходы**. | | | | | | | | | | | | | |
| СБС- модифицированный наплавляемый материал | **Материалы «Техно НИКОЛЬ»** | | | | | | | | Гибкость на брусе R=25 мм. При t=-25 С°,и  теплостойкость + 95 С° | | | | |
| Срок службы 15-25 лет, Нормируется по развесу битумного вяжущего | | | | | | | |
| Биполь ТКП стандарт кдасс | стеклоткань | | | 4 | |  | |  | | | 1400 | | 10 |
| Унифлекс ЭКП бизнес класс | стеклоткань | | | 4 | |  | |  | | | 1600 | | 10 |

Выполнение работ с материалом заказчика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Более 5000 м² | От 2000 до 5000 м² | | До 2000 м²  Цена за м² | |
| Устройство кровельного покрытия |  | |  | | договорная |

Устройство цементной стяжки договорная

Цены действительны до 01.10.2013г.

Лашевич Г.П, \\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\ МП.